附件1

14项强制性国家标准主要内容等一览表

| 序号 | 计划编号 | 标准名称 | 标准摘要 | 代替标准 | 采标情况 | 建议实施日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢铁行业 |
|  | 20232587-Q-339 | 矿井提升用钢丝绳 | 本文件规定了矿井提升用钢丝绳的分类与标记、订货内容、材料、技术要求、检查与试验方法、合格判定条件、验收与仲裁、包装、标志及质量证明书、安全、使用和维护。 本文件适用于煤炭、金属、非金属等矿井提升及配套用圆股、异形股、压实股钢丝绳。 | GB/T 33955-2017 |  | 自发布后6个月实施 |
|  | 20232588-Q-339 | 索道用钢丝绳 | 本文件规定了索道用钢丝绳的分类、订货内容、钢丝绳材料、技术要求、检查与试验方法、验收、选用和维护、包装、标志及质量证明。 本文件适用于拖牵索道、地面缆车、客运及货运架空索道等用途圆股钢丝绳、异形股钢丝绳、压实股钢丝绳及密封钢丝绳。 | GB/T 26722-2022 |  | 自发布后6个月实施 |
|  | 20232594-Q-339 | 电梯用钢丝绳 | 本文件规定了直径为6mm~38mm不同结构的碳素钢光面或镀锌电梯用钢丝绳的制造和测试要求。 本文件适用于曳引驱动和液压驱动电梯用悬挂钢丝绳，和在导轨间运行的乘客电梯、载货电梯、服务电梯用补偿钢丝绳和限速器钢丝绳。 | GB/T 8903-2018 |  | 自发布后6个月实施 |
|  | 20232595-Q-339 | 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 | 本文件规定了钢筋混凝土用热轧光圆钢筋的术语和定义、牌号、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。 本文件适用于钢筋混凝土用热轧直条、盘卷光圆钢筋。 | GB/T 1499.1-2017 |  | 自发布后6个月实施 |
|  | 20232590-Q-339 | 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 | 本文件规定了钢筋混凝土用热轧带肋钢筋的术语和定义、分类、牌号、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书等。 本文件适用于钢筋混凝土用普通热轧带肋钢筋和细晶粒热轧带肋钢筋。 | GB/T 1499.2-2018 |  | 自发布后6个月实施 |
|  | 20232589-Q-339 | 冷轧带肋钢筋 | 本文件规定了冷轧带肋钢筋的术语和定义、分类、牌号、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。 本文件适用于普通钢筋混凝土、制造焊接网、预应力混凝土用冷轧带肋钢筋。 | GB/T 13788-2017 |  | 自发布后6个月实施 |
| 机械行业 |
|  | 20232596-Q-339 | 家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸 | 本文件规定了家用和类似用途单相插头插座的型式、基本参数和尺寸，以及试验方法。 本文件适用于家庭和类似家庭环境场合使用的、交流频率为50 Hz、额定电压为250 V、额定电流不超过32 A的单相插头和插座。 | GB/T 1002-2021 |  | 自发布后12个月实施 |
|  | 20232593-Q-339 | 家用和类似用途延长线插座 安全技术规范 | 本文件规定了延长线插座的分类、主要技术参数、安全要求、试验方法、检验规则、标志等。 本文件适用于户内或户外使用的、家用和类似用途的、可拆线和不可拆线的、带或不带接地触头的、额定电压不超过250 V、额定电流不超过16 A的延长线插座。 | GB/T 2099.7-2015 |  | 自发布后24个月实施 |
|  | 20232591-Q-339 | 爆炸性环境 第15部分：电气装置设计、选型、安装规范 | 本文件规定了在爆炸性环境内的或与爆炸性环境相关的电气装置的设计、选型、安装和初始检查的具体要求。 本文件适用于所有电气设备，包括固定式、便携式、移动式和个体式，这些设备无论是永久安装还是临时安装。 | GB/T 3836.15-2017 |  | 自发布后6个月实施 |
|  | 20232598-Q-339 | 爆炸性环境 第16部分：电气装置检查与维护规范 | 本文件规定了爆炸性环境危险场所内电气装置检查和维护的通用要求。 本文件的规定适用于爆炸性环境设备的用户，它所包含的内容与用于危险场所的电气装置的检查和维护有关，该危险场所的危险是由爆炸性环境引起。 | GB/T 3836.16-2022 |  | 自发布后6个月实施 |
|  | 20232592-Q-339 | 电动平衡车安全技术规范 | 本文件规定了电动平衡车的安全要求，描述了相应的测试方法。 本文件适用于以蓄电池为动力能源的电动平衡车的设计、生产和销售。 | GB/T 34668-2023 |  | 自发布后12个月实施 |
|  | 20211259-Q-339 | 特种加工机床 安全技术要求 | 本文件规定了特种加工机床的通用安全要求，以及电火花加工机床、电解加工机床、增材制造机床和激光加工机床的安全要求。 本文件适用于电火花加工机床、电解加工机床、增材制造机床和激光加工机床。 | GB 13567-1998, GB 19998-2005, GB 20775-2006, GB 25493-2010, GB 26503-2011 |  | 自发布后12个月实施 |
|  | 20221505-Q-339 | 消费类激光指示器产品光辐射安全要求 | 本文件规定了消费类激光指示器产品的光辐射安全要求，主要包括安全要求、测量和评估、标记和说明。 本文件适用于标称波长在400 nm～700 nm可见光范围内的消费类激光指示器产品（包括但不限于激光教鞭、激光射击模拟器、激光瞄准器等具有指示、娱乐、办公等功能的激光产品）的生产、检测、销售和使用。 |  |  | 自发布后6个月实施 |
| 电子行业 |
|  | 20232597-Q-339 | 电动平衡车、滑板车用锂离子电池和电池组 安全技术规范 | 本文件规定了电动平衡车、电动滑板车用锂离子电池和电池组的安全要求和试验方法。 本文件适用于电动平衡车、电动滑板车及类似产品用锂离子电池和电池组。 | GB/T 40559-2021 |  | 自发布后12个月实施 |